|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции, сроки годности | Изготовитель, импортер | Адрес и наименование объекта, на котором запрещена реализация продукции | Суть установленных несоответствий, включая ТНПА и показатели, по которым продукция не соответствовала установленным требованиям по результатам лабораторных исследований | Наименование товаросопроводительных документов и документа о соответствии товара установленным требованиям, дата выдачи, номер | Наименование ЦГЭ | Алгоритм принятых действий |
| 1. | **Фольга алюминиевая пищевая** торговой марки **«РЫЖИЙ КОТ»**для готовки, хранения и упаковки пищевых продуктов,СТО 42737460-006-2020, дата изготовления октябрь 2022, срок годности не ограничен,5м×30см, арт. 310955,условия хранения: хранить при относительной влажности не более 80 %, температуре не ниже +5°С*(объём партии 20 штук)* | Изготовитель: **ООО «Технау»,** *Россия, 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Гагарина, д. 69, пом. 14.*Импортёр в Республику Беларусь: **ОДО «Белоптторг»**, *г. Могилёв, ул. Тимирязевская, 44.* | Магазин «Торговый центр» ЧТУП «Гончаров и К»,расположенный по адресу: Гомельская область, г. Ветка, ул. Луначарского, 6(юридический адрес: Гомельская область, г. Ветка, ул. Луначарского, д. 3-1) | Не соответствует ГН утв.постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014№ 119; ТР ТС 005/2011 утвержденного решением комиссии таможенного союза от 16.08.2011 № 769по санитарно-гигиеническим показателям модельных сред «алюминий в 0,3% растворе молочной кислоты»: фактическое значение составило 1,81 мг/л, при требовании ТНПА не более 0,500 мг/л (протокол лабораторных испытаний Гомельского областного ЦГЭиОЗ от 09.03.2023 № 8.4.4/21) | ТТТ серии ФС № 3623301 от 25.01.2023, декларация о соответствииЕАЭС № RU Д- RU.РА01.В.16765/20, дата регистрации декларации о соответствии 02.12.2020, срок действия до 01.12.2025 включительно | Ветковский районный ЦГЭ (исх. от 10.03.2023 № 794) |  |
| 2. | **Шумовка** TANSUNG STRAINER VH01B002-06, штриховой код 4812019071027, материал -полипропилен, полиамид, срок годности не ограничен *(объём партии 13 штук)* | Изготовитель: **Yangjiang Tansung Industrial Co. Ltd,** *Yudong 8 road, Dongcheng, Китай.*Импортёр в Республику Беларусь: **ЗАО «ТВК»,** *г. Минск, 220033, ул. Ванеева, д. 48, 3 этаж, к. 7.* | ООО «Либретик»(юридический адрес и адрес место расположения:г. Минск, пр. Победителей, 89, корпус, 4, комната 39) | Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299,Санитарных норм и правил,ГН утв.постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014№ 119;ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37по содержанию капролактама в водной вытяжке фактическое значение 4,920 мг/дм3 , при требовании ТНПА не более 0,5 мг/ дм3; фактическое значение 4,660 мг/дм3 , при требовании ТНПА не более 0,5 мг/ дм3 – контрольная проба(протоколы лабораторных испытаний Минского городского ЦГЭ от 02.03.2023 № 57-20/00065-00065; от 09.03.2023 № 57-20/00083-00083 – контрольная проба) | ТТТ серии ЕЯ № 0602181 от 01.06.2021 | ЦГЭ Центрального района г. Минска(исх. от 10.03.2023 № 09.7-3/94) |  |