|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции, сроки годности | Изготовитель, импортер | Адрес и наименование объекта, на котором запрещена реализация продукции | Суть установленных несоответствий, включая ТНПА и показатели, по которым продукция не соответствовала установленным требованиям по результатам лабораторных исследований | Наименование товаросопроводительных документов и документа о соответствии товара установленным требованиям, дата выдачи, номер | Наименование ЦГЭ | Алгоритм принятых действий |
| 1. | **Фольга алюминиевая прочная** торговой марки **«Paterra**»,для хранения и приготовления,изготовлена по ТУ 1811-001-11758252-2016, артикул 209-010,дата изготовления 25.07.2022, срок годности не ограничен,размер 29см×10м, штриховой код 4606055903752 *(объём партии 24 штуки)* | Изготовитель: **ООО «Ольгинская Мануфактура»,** *Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, стр. 24.* Импортёр в Республику Беларусь: **ЗАО «ТВК»**, *г. Минск, 220033, ул. Ванеева, д. 48, 3 эт, к. 7.* | Магазин «Марцiн» подразделения М-718 ИООО «Март Инн Фуд»,расположенный по адресу: г. Барановичи, ул. Наконечникова, 37А(юридический адрес: г. Минск, ул. Притыцкого, 2/3, офис 4-2) | Не соответствует требованиям ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37;Санитарных норм и правил,ГН утв.постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014№ 119;ТР ТС 005/2011 утвержденного решением комиссии таможенного союза от 16.08.2011 № 769 **по показателю «содержание алюминия в 0,3 % растворе молочной кислоты»** (составляет 3,453±0,691 мг/дм3 при допустимом количестве миграции не более 0,500 мг/дм3), **по показателю «содержание алюминия в 1,0 % растворе уксусной кислоты** (составляет 2,486±0,497 мг/дм3 при допустимом количестве миграции не более 0,500 мг/дм3)(протокол лабораторных испытаний Барановичского зонального ЦГЭ от 20.03.2023 № 580) | ТТН серии ШС № 0348222 от 29.11.2022, декларация о соответствииДС ЕАЭС № RU Д. RU. АБ87.В.01070,дата регистрации декларации о соответствии 18.06.2018, срок действия до 17.06.2023  | Барановичскийзональный ЦГЭ (исх. от 22.03.2023 № 04.6-04/1849) |  |
| 2. | **Фольга алюминиевая прочная** торговой марки **Dora**, для хранения и запекания,изготовлена по ТУ 1811-002-24254739-2016, арт. 2007-003, размер 10м×29см, состав: алюминий пищевой, дата изготовления февраль 2022, срок годности не ограничен, штриховой код 4627127030190 *(объём партии 50 штук)* | Изготовитель: **ООО «Малибри»,** *Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, д. 24/2В.*Импортёр в Республику Беларусь: **ООО «Белвитатрейд»**, *г. Минск, ул. Наполеона Орды, д. 23, пом. 329.* | Магазин «Марцiн» подразделения М-718 ИООО «Март Инн Фуд»,расположенный по адресу: г. Барановичи, ул. Наконечникова, 37А(юридический адрес: г. Минск, ул. Притыцкого, 2/3, офис 4-2) | Не соответствует требованиям ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37;Санитарных норм и правил,ГН утв.постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014№ 119;ТР ТС 005/2011 утвержденного решением комиссии таможенного союза от 16.08.2011 № 769 **по показателю «содержание алюминия в 0,3 % растворе молочной кислоты»** (составляет 4,165±0,833 мг/дм3 при допустимом количестве миграции не более 0,500 мг/дм3), **по показателю «содержание алюминия в 1,0 % растворе уксусной кислоты** (составляет 4,356±0,871 мг/дм3 при допустимом количестве миграции не более 0,500 мг/дм3) (протокол лабораторных испытаний Барановичского зонального ЦГЭ от 20.03.2023 № 581) | ТТН серии ФП № 1000008 от 22.12.2022, декларация о соответствииЕАЭС № RU Д-RU. НВ32.В.02867/20,дата регистрации декларации о соответствии 16.01.2020, срок действия до 15.01.2025 | Барановичскийзональный ЦГЭ (исх. от 22.03.2023 № 04.6-04/1853) |  |
| 3. | **Фольга алюминиевая пищевая Эконом,** в рулонеразмером 30см×15м, 9микрон,изготовлена по СТО 79148549-003-2015,состав: алюминий, дата изготовления июль 2019, номер партии совпадает с датой изготовления, срок годности не ограничен, штриховой код 4631011985633*(объём партии 15 штук)* | Изготовитель: **ООО «ИнтроПластика»,** *Россия, 107140, г. Москва, пер. Новый 3-й, д. 5, стр. 1, эт. 2, пом. 1, каб. 2.*Адрес производства*Россия, 302008, г. Орёл, ул. Машиностроительная, д. 6.* Импортёр в Республику Беларусь: **ЧП «Лидер-Пак»,** *Минская область, г. Смолевичи, 222201, ул. Могистральная, д. 44, комн. 8/2.* | Торговый объект № 160 «Три цены» ООО «Плэй хард»,расположенный по адресу: Брестская область, Столинский район, г. Давид-Городок, ул. Калинина, 68М(юридический адрес: г. Минск, 220073, ул. Бирюзова, д. 10А, оф. 401) | Не соответствует требованиям ГН утв.постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014№ 119;ТР ТС 005/2011 утвержденного решением комиссии таможенного союза от 16.08.2011 № 769 **по содержанию алюминия и железа в модельной среде** (0,3% раствор молочной кислоты, кипячение 30 мин., с последующей выдержкой при комнатной температуре) фактическое значение показателей алюминий составляет: – 107,089±17,134 мг/л, при нормированном значении не более 0,500 мг/л: **по содержанию железа** фактическое значение 0,7367±0,1105 мг/л (протокол лабораторных испытаний Брестского областного ЦГЭиОЗ от 20.03.2023 № Б 101-н) | ТТН серии ХИ № 2259472 от 27.01.2023, декларация о соответствииЕАЭС № RU Д-RU. АЯ22.В.05020,дата регистрации декларации о соответствии 15.02.2018, срок действия до 14.02.2023 включительно | Столинский районный ЦГЭ (исх. от 21.03.2023 № 02-3/772) |  |
| 4. | **Фольга алюминиевая пищевая Эконом,** размером 29см×10м, 9микрон, ширина 29см, длина 10м, толщина 9 мкм, дата изготовления апрель 2022, срок годности не ограничен, штриховой код 4660003040296. Предназначена для приготовления блюд в духовке и на гриле, упаковки и хранения пищевых продуктов *(объём партии 36 штук)* | Изготовитель: **ООО «ИнтроПластика»,** *Российская Федерация, 107140, г. Москва, пер. Новый 3-й, д. 5, стр. 1, эт. 2, пом. 1, каб. 2.*Поставщик в Республику Беларусь: **ЗАО «Доброном»**,*г. Минск, 220112,**ул. Янки Лучины, 5*) | Магазин «Копеечка» № 2070 ведомственная подчиненность ЗАО «Доброном»,расположенный по адресу: Брестская область, Столинский район, г. Ляховичи, ул. Пушкина(юридический адрес: г. Минск, 220112, ул. Янки Лучины, 5) | Не соответствует требованиям ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37;Санитарных норм и правил,ГН утв.постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014№ 119;ТР ТС 005/2011 утвержденного решением комиссии таможенного союза от 16.08.2011 № 769 **по содержанию алюминия в модельной среде** (0,3% раствор молочной кислоты; заливка кипящим модельным раствором (фактическое значение 3,927±0,787 мг/дм3 при норме не более 0,500 мг/дм3 (протокол лабораторных испытаний Барановичского зонального ЦГЭ от 22.03.2023 № 724) | ТТН серии ШЭ № 0204601 от 31.12.2022, декларация о соответствииЕАЭС № RU Д-RU. АЯ22.В.05020,дата регистрации декларации о соответствии 15.02.2018, срок действия до 14.02.2023 включительно | Ляховичский районный ЦГЭ (исх. от 24.03.2023 № 02-30/253) |  |
| 5. | **Фольга алюминиевая пищевая Эконом,** изготовлена поСТО 79148549-003-2015,размером 29см×10м, 9 микрон, ширина 29 см, длина 10м, толщина 9 мкм,состав: алюминий,дата изготовления декабрь 2022, срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения, номер партии совпадает с датой изготовления, штриховой код 4660003040296 *(объём партии 36 штук)* | Изготовитель: **ООО «ИнтроПластика»,** *Российская Федерация, 107140, г. Москва, пер. Новый 3-й, д. 5, стр. 1, эт. 2, пом. 1, каб. 2.**Адрес производства Российская Федерация, 302008, Орловская область, г. Орёл, ул. Машиностроительная, д. 6.*Импортёр в Республику Беларусь: **ЗАО «Доброном»**,*г. Минск, 220112,**ул. Янки Лучины, 5*. | Магазин «Копеечка» № 2197 ЗАО «Доброном»,расположенный по адресу: Брестская область, Жабинковский район, аг. Ленинский, Заводская, 6(юридический адрес: г. Минск, 220112, ул. Янки Лучины, 5) | Не соответствует требованиям ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37;ГН утв.постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014№ 119;ТР ТС 005/2011 утвержденного решением комиссии таможенного союза от 16.08.2011 № 769 **по содержанию алюминия и железа в модельной среде -** (0,3% раствор молочной кислоты, кипячение 30 мин., с последующей выдержкой при комнатной температуре): **по содержанию алюминия:** фактическое значение алюминия составляет: 116,614±18,658 мг/л, при норме 0,500 мг/л; **по содержанию железа** фактическое значение железа 0,6265±0,0940 мг/л, при норме 0,300 мг/л; **по содержанию алюминия в модельной среде** (0,3% раствор молочной кислоты, комнатной, температуры: по содержанию алюминия фактическое значение 11,3082±1,8093 мг/л, при норме 0,500 мг/л)(протокол лабораторных испытаний Брестского областного ЦГЭиОЗ от 21.03.2023 № Б 129-н) | ТТН серии ШЮ № 0039166 от 20.01.2023, декларация о соответствииЕАЭС № RU Д-RU. АЯ22.В.05020,дата регистрации декларации о соответствии 15.02.2018, срок действия до 14.02.2023 включительно,декларация о соответствииЕАЭС № RU Д-RU. РА01.В.73210/23,дата регистрации декларации о соответствии 10.02.2023, срок действия до 09.02.2028 включительно | Жабинковский районный ЦГЭ (исх. от 23.03.2023 № 03-1-03/344) |  |