|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование продукции, сроки годности | Изготовитель, импортер | Адрес и наименование объекта, на котором запрещена реализация продукции | Суть установленных несоответствий, включая ТНПА и показатели, по которым продукция не соответствовала установленным требованиям по результатам лабораторных исследований | Наименование товаросопроводительных документов и документа о соответствии товара установленным требованиям, дата выдачи, номер | Наименование ЦГЭ | Алгоритм принятых действий |
| 1. | **Фольга алюминиевая** для хранения и приготовления прочнаяв рулонах **«Paterra»**изготовленная по ТУ1811-001-11758252-2016,29см×10м×11мкм, артикул 209-010, дата изготовления 25.07.2022, срок годности –не ограничен при соблюдении условий хранения,штриховой код 4606055903752  | Изготовитель: **ООО «Ольгинская Мануфактура»,** *Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, стр. 24.*Импортеры в Республику Беларусь: **ЗАО «ТВК»**, *г. Минск, 220033, ул. Ванеева, д. 48, 3 эт., к. 7.* | Магазин «Вот» Берёзовское райпо,расположенный по адресу: г. Берёза, ул. Соетская, 27 (юридический адрес: г. Берёза, ул. Любарского, 32) | Не соответствует ТР ТС 005/2011 утвержденного решением комиссии таможенного союза от 16.08.2011 № 769;ГН, утвержденногопостановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119;ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37**по миграции алюминия в модельных средах:** (вода дистиллированная, 0,3 % растворе молочной кислоты); содержание железа в модельной среде (0,3% раствор молочной кислоты), а именно: модельная среда – 0,3 % раствор молочной кислоты комнатной температуры, фактически (17,7682±2,8429) мг/л, при норме 0,500 мг/л; модельная среда -0,3 % раствор молочной кислоты в кипящем виде, фактически (36,0859±5,7737) мг/л, при норме 0,500 мг/л; модельная среда – вода дистиллированная в кипящем виде, фактически (0,8073±0,1292) мг/л, при норме 0,500 мг/л; по содержанию железа в модельной среде (0,3 % растворе молочной кислоты) в кипящем виде, фактически (0,3064±0,0460) мг/л, при норме 0,300мг/л (протокол лабораторных испытаний Брестского областного ЦГЭиОЗ от 28.02.2023 № Б 71-н) | ТТТ серии ШС № 0350730 от 09.12.2022, декларация о соответствииЕАЭС № RU Д- RU.АБ87.В.01070/20, дата регистрации декларации о соответствии 18.06.2018, срок действия до 17.06.2023 включительно | Березовский районный ЦГЭ(исх. от 01.03.2023 № 033/607) |  |
| 2. | **Шумовка «Verson»** 32,5×10см, артикул: VERSS02, дата изготовления декабрь 2021, срок годности не ограничен, штриховой код 50222339 *(объём партии 48 штук)* | Изготовитель: **«Н.Г. Трейдинг Корп.»,** *Нью-Дели-110019, Индия.*Поставщик в Республику Беларусь: **ООО «Оптоград»**, *г. Минск, 220089, ул. Железнодорожная, 23-36.* | Магазин фиксированнных цен «Три цены» ООО «ФиксМаркет»,расположенный по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Советская, 47(юридический адрес: г. Минск, ул. Бирюзова, д. 10А, офис 404) | Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299,Санитарных норм и правил,ГН утв.постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014№ 119по органолептическому показателю: наличие осадка в водной вытяжке (протокол лабораторных испытаний Витебского областного ЦГЭиОЗ от 02.03.2023 № 1.01.4.32) | ТТТ № 1132473 от 30.06.2022, декларация о соответствииРОСС RU Д- IN.PA01.В.79275/21, дата регистрации декларации о соответствии 19.05.2021, срок действия до 19.05.2023  | Верхнедвинский районный ЦГЭ (исх. от 03.03.2023 № 301) |  |