|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции, сроки годности | | Изготовитель, импортер | Адрес и наименование объекта, на котором запрещена реализация продукции | Суть установленных несоответствий, включая ТНПА и показатели, по которым продукция не соответствовала установленным требованиям по результатам лабораторных исследований | Наименование товаросопроводи-тельных документов и документа  о соответствии товара установленным требованиям, дата выдачи, номер | Наименование ЦГЭ | Примечание  *(принятые меры)* |
| 1. | **Решетка-гриль универсальная Hot Pot** 28×28мм, артикул 61333, дата изготовления 12.2020, срок службы не ограничен, штриховой код 4640006418865*(объём партии 18 упаковок)* | Изготовитель:  **F.H.P.I Co., Ltd,** адрес производства:*Yangdong County, YangJiang city, Guandong, Chinaб Китай.*  Импортёр в Республику Беларусь: **ООО «Плэй Хард»**, *г. Минск, ул. Октябрьская, 19б, пом. 214п.* | | Магазин «Три цены - 191» ООО «Плэй Хард»,  расположенный по адресу: Брестская область, г. Малорита, ул. Советская, 22  (юридический адрес:  г. Минск, ул. Бирюзова, 10А, офис, 401) | Не соответствует  ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299;  ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37; ГН, утв.  постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 **по миграции химических веществ в модельные среды:** фактическое значение показателя «содержание железа в модельной среде 0,3% раствор молочной кислоты, при комнатной температуре»  (15,224±1,522) мг/л при нормированном – не более 0,300 мг/л),фактическое значение показателя «содержание никеля в модельной среде - 0,3% раствор молочной кислоты, при комнатной температуре» (0,357±0,093) мг/л при нормированном – не более 0,100 мг/л), фактическое значение показателя «содержание железа в модельной среде – кипящий модельный раствор (0,3% раствор молочной кислоты), кипячение 30 мин., с последующей выдержкой при комнатной температуре (19,324±1,932) мг/л при нормированном – не более 0,300 мг/л (протокол испытаний Брестского областного ЦГЭиОЗ от 09.06.2023 № Б-287-н). | ТТН № 00000083980 от 02.06.2022 | Малоритский районный ЦГЭ (исх. от 13.06.2023 № 03-02/1937) |  |
| 2. | **Шампур** 450×10×1 мм, дата изготовления 12.2020, срок службы – не ограничен, артикул 61022, штриховой код 4640006419961 *(объём партии 60 единиц)* | Изготовитель:  **ООО «Профит»,** *Российская Федерация, г. Москва, ул. Ордынка М., д. 27/5-3, стр. 5, пом. 4, офис 17.*  Импортёр в Республику Беларусь: **ООО «Плэй Хард»**, *г. Минск, ул. Октябрьская, 19б, пом. 214п.* | | Магазин «Три цены - 191» ООО «Плэй Хард»,  расположенный по адресу: Брестская область, г. Малорита, ул. Советская, 22  (юридический адрес:  г. Минск, ул. Бирюзова, 10А, офис, 401) | Не соответствует  ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299;  Санитарных норм и правил;  ГН, утв.  постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119;  ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 **по миграции химических веществ в модельные среды:** фактическое значение показателя «содержание железа» в модельной среде - 0,3% раствор молочной кислоты, при комнатной температуре (0,716±0,108) мг/л при нормированном – не более 0,300 мг/л, фактическое значение показателя «содержание железа в модельной среде - кипящий модельный раствор (0,3% раствор молочной кислоты), кипячение 30 мин., с последующей выдержкой при комнатной температуре) (0,812±0,081) мг/л при нормированном – не более 0,300 мг/л) (протокол испытаний Брестского областного ЦГЭиОЗ от 09.06.2023 № Б-286-н). | ТТН серии ХХ № 2411827 от 04.05.2023 | Малоритский районный ЦГЭ (исх. от 13.06.2023 № 03-02/1939) |  |
| 3. | **Набор ложек столовых APOLLO genio «Modern»,** 3 шт., MOD-43, дата изготовления: май 2022, срок годности - не ограничен, штриховой код 4630084162637, партия № ANCX001185 *(объём партии 16 упаковок)* | Изготовитель:  **JIEYANG CITY XINYI HARDWARE PRODUCTS CO., LTD,** *Китай, Meiyun Houyang Industrial Zone, Rongcheng District, Jieyang City, Guangdong, China.*  Поставщик в Республику Беларусь: **ООО «Плэй Хард»**, *г. Минск, ул. Бирюзова, 10А, офис 401.* | | Магазин «Три цены - 191» ООО «Плэй Хард»,  расположенный по адресу: Брестская область, г. Малорита, ул. Советская, 22  (юридический адрес:  г. Минск, ул. Бирюзова, 10А, офис, 401) | Не соответствует  ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299;  Санитарных норм и правил;  ГН, утв.  постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119;  ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 **по миграции химических веществ в модельные среды:** фактическое значение показателя «содержание железа» в модельной среде - 1% раствор уксусной кислоты, заливка модельным раствором, нагретым до 80°С, с последующей выдержкой при комнатной температуре» (1,034±0,155) мг/л при нормированном – не более 0,300 мг/л (протокол испытаний Брестского областного ЦГЭиОЗ от 09.06.2023 № Б-285-н). | ТТН серии ХФ № 1098191 от 23.02.2023 | Малоритский районный ЦГЭ (исх. от 13.06.2023 № 03-02/1941) |  |