О продукции, не соответствующей

требованиям ТНПА

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» информирует о фактах выявления продукции**,** которая по результатам лабораторного контроля, проводимого в рамках осуществления мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, не соответствовала требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Производитель, импортер (поставщик) | Суть установленных несоответствий, включая ТНПА и показатели, по которым продукция не соответствовала установленным требованиям по результатам лабораторных исследований |
| 2 | Сито с ручкой, 18 см, артикул AU16462, состав: нержавеющая сталь; штриховой код 4610391802747, дата изготовления: 12.2024, срок службы не ограничен | Ningbo B&B International Trading Go. LTD/ Нинбо Б&Б Интернейшнл Трейдинг Ко. ЛДТ; Нинбо, Хуалоусян, 21, бизнес-центр «Тяньи», эт.1-0, Китай | Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299, глава II, раздел 16, ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 по миграции **железа и** **марганца** в модельные среды: фактическое содержание железа в 3 % растворе молочной кислоты - 0,64 мг/л и 0,51 мг/л (*контрольный образец*), в 2% растворе лимонной кислоты – 0,52 мг/л и 0,48 мг/л (*контрольный образец*), при нормативе 0,300 мг/л; фактическое содержание марганца в 3 % растворе молочной кислоты - 0,31 мг/л и 0,20 мг/л (*контрольный образец*), в 2% растворе лимонной кислоты – 0,18 мг/л и 0,13 мг/л (*контрольный образец*), при нормативе 0,100 мг/л |