О продукции, не соответствующей

требованиям ТНПА

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» информирует о фактах выявления продукции**,** которая по результатам лабораторного контроля, проводимого в рамках осуществления мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, не соответствовала требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Таблица 1 – Сведения о непродовольственных товарах, не **соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, поступившие в Гродненский областной** **ЦГЭОЗ с 16.07.2025 по 18.07.2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Производитель, импортер (поставщик) | Суть установленных несоответствий, включая ТНПА и показатели, по которым продукция не соответствовала установленным требованиям по результатам лабораторных исследований |
| 1 | ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ПРОЧНАЯ С ТИСНЕНИЕМ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ, для применения в быту. Размер: длина: 10m (м), ширина: 29 cm (см). Толщина: 11 um (мкм). Состав: алюминий пищевой. Срок годности: не ограничен при соблюдении условий хранения. Номер партии соответствует дате изготовления. Номер партии: 040325. Штриховой код: 4620191341414, ТУ 24.42.25-016-0129979724-2023 | ИП Бучнев Алексей Александрович, Россия,630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 44/2, кв. 33. Адрес производства: Россия,630052, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 33А. Произведено по заказу: ООО «Меркурий», 127276, Российская Федерация, г. Москва. Ул. Большая Марфинская, д. 4, корпус 3, кв. 72 | Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299, глава II, раздел 16, ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 по миграции **железа** в 0,3% раствор молочной кислоты: фактическое содержание железа 0,66 мг/л и 0,56 мг/л (*контрольный образец*), при нормативе 0,300 мг/л |
| 2 | Шампур угловой 610х10х1,0 нерж. Штриховой код: 4612745750247. Дата изготовления: 1 квартал 2025г. Состав: нержавеющая сталь. Срок годности не ограничен. | ООО ТПФ «Бастион-Пром» Россия. Ярославская обл., г. Рыбинск, Шекснинское ш., д. 13Л | Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299, глава II, раздел 16, ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 по миграции **железа** в модельные среды: фактическое содержание железа в 0,3 % растворе молочной кислоты составило 2,28 мг/л и 1,40 мг/л (*контрольный образец*), в 2% растворе лимонной кислоты – 1,67 мг/л и 0,88 мг/л (*контрольный образец*), при нормативе 0,300 мг/л |
| 3 | Шампур угловой (610х10х1,0, нерж.), штриховой код: 4612745750247. Состав: нержавеющая сталь. Дата изготовления: 1 квартал 2025 года, срок годности не ограничен | ООО ТПФ «Бастион-Пром», Российская Федерация**,** Ярославская область, город Рыбинск, Шаксинское ш., д.13Л. | Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299, глава II, раздел 16, ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 по миграции **железа** в модельные среды: фактическое содержание железа в 0,3 % растворе молочной кислоты составило 2,96 мг/л и 0,93 мг/л (*контрольный образец*), в 2% растворе лимонной кислоты – 1,18 мг/л и 1,31 мг/л (*контрольный образец*), при нормативе 0,300 мг/л |
| 4 | Набор шампуров FORESTER EXPERT (6 штук), длина 55 см, RZ-500SB, предназначены для приготовления шашлыка из мяса, птицы, рыбы, овощей. Состав: сталь с коррозионностойким покрытием. Штриховой код 6947274205097. Дата производства (номер партии) 09.2022, срок годности не ограничен, гарантия 3 года | CX-OUTDOOR PRODUCTS CO., LTD, No. 140, Yu Yuan 5 rd., Yangdong Industrial District, Yangjiang, Guang-dong, China (Си Экс Аутдор Продактс Ко., ЛТД, № 140, Йуи Юан 5рд, Янгдонг Индастриал Дистрикт, Янгджинг, Гуандонг, Китай) | Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299, глава II, раздел 16, ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 по миграции **железа** и **никеля** в модельные среды: фактическое содержание железа в 0,3 % растворе молочной кислоты составило 2,00 мг/л и 1,43 мг/л (*контрольный образец*), в 2% растворе лимонной кислоты – 1,10 мг/л и 2,08 мг/л (*контрольный образец*), при нормативе 0,300 мг/л; фактическое содержание никеля в 0,3 % растворе молочной кислоты составило 0,16 мг/л и 0,21 мг/л (*контрольный образец*), в 2% растворе лимонной кислоты – 0,49 мг/л и 0,38 мг/л (*контрольный образец*), при нормативе 0,100 мг/л |
| 5 | Набор шампуров СОЮЗГРИЛЬ (6 штук), длина 45 см, N1-SP03R, состав: нержавеющая сталь, предназначены для приготовления шашлыков из мяса птицы, рыбы, овощей, ТУ 9693-009-84095661-2015. Штриховой код 4650055991998. Дата изготовления (номер партии): 11.2024, срок годности не ограничен, гарантия 2 года | ООО «ГРАС», 115419, Россия, г.Москва, вн. тер.г.Муниципальный округ Донской, проезд 2-й Рощинский, д. 8, помещ. 6/12, адрес производства: 142030, Россия, Московская область, г.о. Домодедово, с. Ям, тер. влд. «Интер - Трейд -Ям», стр. 1 | Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299, глава II, раздел 16, ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 по миграции **железа** в модельные среды: фактическое содержание железа в 0,3 % растворе молочной кислоты составило 2,07 мг/л и 1,87 мг/л (*контрольный образец*), в 2% растворе лимонной кислоты – 1,60 мг/л и 1,01 мг/л (*контрольный образец*), при нормативе 0,300 мг/л |
| 6 | Решётка-гриль объёмная ДАЧА 24x31 см, артикул D -G07, состав: сталь с коррозионностойким покрытием, дерево; предназначена для приготовления мяса, птицы, рыбы, овощей на углях. Штриховой код6947274202966. Дата изготовления (номер партии): 06.2023, срок годности не ограничен | СХ- OUTDOOR PRODUCTS CO., LTD, No. 140, Yu Yuan 5 rd., Yangdong Industrial District, Yangjiang, Guang-dong, China (Си Экс Аутдор Продактс Ко., ЛТД, № 140, Йуи Юан 5рд, Янгдонг Индастриал Дистрикт, Янгджинг, Гуандонг, Китай) | Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299, глава II, раздел 16, ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 по миграции **железа** в модельные среды: фактическое содержание железа в 0,3 % растворе молочной кислоты составило 0,58 мг/л и 0,47 мг/л (*контрольный образец*), в 2% растворе лимонной кислоты – 0,67 мг/л и 0,48 мг/л (*контрольный образец*), при нормативе 0,300 мг/л |