|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Производитель, импортер (поставщик) | Суть установленных несоответствий, включая ТНПА и показатели, по которым продукция не соответствовала установленным требованиям по результатам лабораторных исследований | Наименование документа о соответствии товара установленным требованиям, дата выдачи, номер |
| 1 | Изделие второго слоя панама «Стиль» 57-58 см (РК836), материал: полиэстр (100%), модель 836-1 штрих-код 2600000019002, дата изготовления февраль 2025 года, срок годности не ограничен | Yiwu Milium Trade Compani Limited, 1212-18 Danxi North Road Yiwu City, Китай | Не соответствует требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», утверждённого Решением Совета Евразийской комиссии 09.12.2011 № 876, по показателю «воздухопроницаемость»: фактическое значение 6 дм3/м2с, при нормируемом значении не < 100 дм3/м2с  | декларация о соответствии № ЕАЭС BY/112 11.01. ТР017 000.00. 37303 от 31.01.2025; декларация о соответствии № ЕАЭС BY/112 11.01. ТР017 000.00.40480 от 19.05.2025. действительны до 26.01.2030 |